ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ЖИДКИЙ, ФРАКЦИЯ С13, марки: А, Б

ТУ 0255-042-04689375-95

Парафин нефтяной жидкий, фракция C13, выделяется ректификацией из широкой фракции парафинов нормального строения, полученных на установке "Парекс".

Парафин жидкий нефтяной, фракция С13, применяется для производства синтетических моющих средств, хлорпарафинов, высших спиртов и кислот и других продуктов.

По внешнему виду представляет собой прозрачную, бесцветную жидкость.

Наименование продукта для заказа: парафин нефтяной жидкий, фракция С13.

Технические    требования

По ТУ 0255-042-04689375-95

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Нор марка А | м а марка Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ, °С начало кипения, не ниже | 175 | 175 |
|  | конец кипения, не выше | 253 | 253 |
| 2 | МАССОВАЯ ПОЛЯ н-АЛКАНОВ,%, не менее в том числе: | 99,0 | 98,0 |
|  | МАССОВАЯ ДОЛЯ н-С11 и ниже,%. не более | 5,0 | 5,0 |
|  | МАССОВАЯ ДОЛЯ H-C12,%, в пределах | 5-30 | 5-30 |
|  | МАССОВАЯ ПОЛЯ н-С13,%. в пределах | 55-90 | 55-90 |
|  | МАССОВАЯ ПОЛЯ н-С14 и выше,%, не более | 10 | 10 |
| 3 | МАССОВАЯ ДОЛЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, %, не более | 0,01 | 0,5 |
| 4 | ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°С. г/см3, в пределах | 0,75-0,77 | 0,75-0,77 |
| 5 | МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ И BOДA | отсутств. | отсутств. |
| 6 | ВНЕШНИЙ ВИД | прозрачная бесц | ветная жидкость |