ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ЖИДКИЙ, ФРАКЦИЯ C14-C17, марки: А, Б

ТУ 0255-043-04689375-95

Парафин нефтяной жидкий, фракция C14-C17, выделяется ректификацией из широкой фракции парафинов нормального строения, полученных на установке "Парекс".

Парафин нефтяной жидкий, фракции С14-С17, применяется для производства синтетических моющих средств, хлорпарафинов, высших спиртов и кислот и других продуктов.

По внешнему виду представляет собой прозрачную, бесцветную или слабоокрашенную жидкость.

Наименование продукта для заказа: парафин нефтяной жидкий, фракция C14-C17, марка А (или Б). Код ОКП для марки А - 02 5513 1901, Б - 02 5513 1902.

Технические    требования

По ТУ 0255-043-04689375-95

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Нор марка А | м а марка Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ, ^С начало кипения, не ниже | 235 | 235 |
|  | коней кипения, не выше | 315 | 315 |
| 2 | МАССОВАЯ ДОЛЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, %, не более | 0,01 | 2,0 |
| 3 | МАССОВАЯ ДОЛЯ н-АЛКАНОВ,%, не менее в том числе: | 99,0 | 97,0 |
|  | МАССОВАЯ ДОЛЯ н-С13 и ниже,%, не более | 1,0 | 1,0 |
|  | МАССОВАЯ ДОЛЯ н-C18 и выше.%. не более | 1,0 | 1,0 |
| 4 | ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20С, г/см3, в интервале | 0,76-0,78 | 0,76-0,78 |
| 5 | МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | отсутств. | отсутств. |
| 6 | МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ И ВОДА | отсутств. | отсутств. |
| 7 | ВНЕШНИЙ ВИД | прозрачная или слегка окраш | бесцветная енная жидкость |